物理性能室I简介：主要有陶瓷砖抗冲击试验机、准静态d33测试仪、无釉砖耐磨试验机、陶瓷吸水率真空装置、陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜、陶瓷砖抗冻性试验机、陶瓷砖抗热震性试验机、陶瓷砖静摩擦系数测定仪、散射式光电浊度计等，针对陶瓷砖可以测试其抗冻性、抗蒸压性、抗冲击性、耐磨性、吸水率及其表面的最大静摩擦系数等。

| 物理性能室2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无釉砖耐磨试验机 | CM-B | 用途：主要适用于无釉砖、马赛克等脆性材料及水泥砖的耐磨试验 样品要求：100×100×10mm ，3块 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 2 | 陶瓷吸水率真空装置 | CXK-A | 用途：适用于建筑卫生陶瓷及其它材料吸水率测定的试验 样品要求：200×200×10（mm），10块 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 3 | 陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜 | CZ-0.5 | 用途：对有釉陶瓷砖进行抗釉裂性进行测定。 样品要求：200×200×10（mm），10块 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 4 | 陶瓷砖抗冻性试验机 | TDR | 用途：适用于非金属材料抗冻性检测要求 参数：测温精度：±0.2℃； 温度范围：RT～-20℃ 样品要求：3块 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 5 | 陶瓷砖抗热震性试验机 | CRS | 用途：适应于地瓷砖、墙面砖等所有类型陶瓷砖抗热震性的检测 参数：设备温度：2～160ºC±5℃； 样品要求：最大试样尺寸：800mm×800mm，3片 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 6 | 陶瓷砖静摩擦系数测定仪 | CJY | 用途：用来测量陶瓷砖、玻璃等脆性非金属板材静摩擦系数的试验设备 参数：最大试验力：50N；组件行程：75mm；配重块4.5kg。 样品要求：100×100mm，3块 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 7 | 陶瓷砖抗冲击试验机 | CHY | 用途：用于检测各种陶瓷砖的抗冲击性能 厂家：宁夏机械研究院（有限责任公司） |
| 8 | 散射式光电浊度计 | WGZ-2000A | 用途：用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。 参数：测量范围：0～20、0～200 示值误差Basic error ： ±6%（±2.5%F.S） 厂家：上海昕瑞仪器仪表有限公司 |
| 9 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 用途：可进行黑色金属和有色金属的洛氏硬度测定 参数：硬度值范围 HRA: 20~88 HRB: 20~100 HRC: 20~70 试件允许最大高度： 170mm 厂家：莱州华银实验仪器有限公司 |