光谱分析室简介：紫外可见近红外分光光度计、傅里叶红外光谱仪、热综合分析仪、全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪、原子吸收光谱仪、氧氮氢分析仪等，其中PE的紫外可见近红外分光光度计配积分球可以分析、鉴别物质，研究分子内部及分子之间相互作用及官能团，可测定粉末、液体样品的紫外可见近红外光谱。也可用于镀膜材料的反射透过率及陶瓷粉末材料的漫反射的测定，综合热分析仪（梅特勒）和红外光谱仪（热电）连用，可在Ar、N 2、氧化及惰性气氛下同步测量样品的失重和热流变化。用于测试材料的热分解失重、热分解温度、灰分含量、无机填料含量、相转变温度、比热容、熔点、熔融热焓、热稳定性评估、组分含量分析等。热电的ICP（电感耦合等离子体发射光谱仪）和原子吸收光谱仪可实现测定低含量、微量、痕量及超痕量（ppb级）元素；既可测定金属类元素，又可间接测定某些非金属元素和有机物。

。

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装房间 | 数量 | 设备用途及主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | ICAP6500垂直型 | 光谱室 | 1 | 用途：适用于微量、痕量和超痕量元素的定性以及半定量和定量分析。 参数：1.光谱范围：165-782nm - 分辨率：200nm处≤0.007nm - 厂家：德国 赛默飞世尔科技 |
| 2 | 石墨炉原子吸收光谱 | Ice3500 | 光谱室 | 1 | 用途：可测定低含量、微量、痕量及超痕量（ppb级）元素；既可测定金属类元素，又可间接测定某些非金属元素和有机物。 参数：1.波长范围：180-900nm - 石墨炉温度范围：室温-3000℃ - 厂家：德国 赛默飞世尔科技 |
| 3 | 傅立叶变换红外光谱仪 | IS50 | 光谱室 | 1 | 用途：用于各种物质的定性鉴定和定量分析，以及研究分子间和分子内部的相互作用。通过和热分析联用，测量样品高温下反应后产生的气体的成分。 参数：1.光谱范围：7500-350 cm-1。 - 分辨率：优于0.4 cm-1。 - 厂家：德国 赛默飞世尔科技 |
| 4 | 综合热分析仪 | TGA/DSC1（RT-1600℃） | 光谱室 | 1 | 用途：可在Ar、N 2、氧化及惰性气氛下同步测量样品的失重和热流变化。用于测试材料的热分解失重、热分解温度、灰分含量、无机填料含量、相转变温度、比热容、熔点、熔融热焓、热稳定性评估、组分含量分析等。 参数：1.温度范围：RT-1600℃ 2.控温精度（全程）：±0.3℃ 3.升温速率：0.1-100℃/min 厂家：梅特勒 |
| 5 | 氧氮氢分析仪 | ONH-2000 | 光谱室 | 1 | 用途：用于检测难熔金属中的氮、氧、氢含量。 参数：分析范围：(基于1克样品) 氧：0.05ppm-1% 氮：0.05ppm-2% 氢：0.1ppm-0.25% 厂家：德国埃尔特 |
| 6 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | Lambda950 | 光谱室 | 1 | 用途：用于分析、鉴别物质，研究分子内部及分子之间相互作用及官能团，可测定粉末、液体样品的紫外可见近红外光谱。也可用于镀膜材料的反射透过率及陶瓷粉末材料的漫反射的测定。 参数：波长范围：175-3300nm 厂家：美国PerkinElmer |